| BRUSHABLE CERAMIC RED/BLUE |
| --- |
| Описание | Высокоэффективная, высокоплотная, наносимая с помощью кисти эпоксидная смола с керамическим наполнителем, предназначенная для герметизации и защиты новых или отремонтированных поверхностей от порообразования, точечной коррозии, эрозии и износа. |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА |
| Стандартные физические свойства | Соотношение компонентов смеси по объему | 3.4 : 1 |
|  | Соотношение компонентов смеси по массе | 5.6 : 1 |
|  | Жизнеспособность при 25oC/ минуты | 40 |
|  | Толщина слоя покрытия / мм | 0.5-1.0 |
|  | Функциональное время отверждения /часы | 24 |
|  | Время нанесения повторного покрытия /часы | 4-6 (макс.) |
| ИНФОРМАЦИЯ О ПРИМЕНЕНИИ |
| Отверждение | Рабочее время эпоксидной смолы при 21ºC составляет 40 минут. Brushable Ceramic образует нелипкую поверхность через примерно 2-3 часа после нанесения. Функциональное отверждение наступает примерно через 24 часа при 21ºC. Отверждение смолы можно ускорить путем нагрева после затвердевания покрытия в условиях окружающей среды. При 65ºC материал полностью отвердевает за 4 часа. Запомните, что максимальное время, через которое можно наносить повторное покрытие, составляет 4-6 часов. Каждый слой покрытия должен составлять 0.5-1.0 мм толщиной. Два слоя покрытия обеспечивают беспористое покрытие (футеровку). |
| Подготовка поверхности | Для успешного нанесения смолы требуется соответствующая подготовка поверхности. Все поверхности должны быть сухие, очищенные и шероховатые. Если поверхность масляная или жирная, используйте для обезжиривания чистящее средство Devcon Cleaner Blend 300. Все поверхности следует сделать шероховатыми, лучше всего пескоструйной обработкой (зернистость 3-16 меш/см) или шлифовкой крупнозернистым шлифовальным кругом или диском. Такая обработка создает дополнительную площадь поверхности и плотно соприкасающиеся “грани”, что очень важно для удачного нанесения. После любой абразивной подготовки поверхности должна следовать химическая очистка с помощью средств Devcon Fast Cleaner 2000 Spray/Cleaner Blend 300. Это способствует удалению любых остатков пескоструйной обработки, абразивных частиц, масла, смазки, пыли или других посторонних веществ. Непосредственно перед нанесением смолы Brushable Ceramic рекомендуется нагрев ремонтируемого участка до 37ºC - 40ºC. Это способствует удалению любых следов влаги, загрязнения или остатков растворителей и обеспечивает максимально хорошее прилипание эпоксидной смолы Ceramic System к подложке. |
| Приготовление смеси | Эпоксидная смола Brushable Ceramic разработана таким образом, чтобы легко наноситься на подготовленные поверхности с помощью короткой щетинной кисточки. Добавьте к смоле отвердитель и тщательно перемешивайте с помощью шпателя или аналогичного инструмента до получения однородной массы равномерной консистенции, что обычно занимает около 4 минут. Убедитесь в том, что вещество на дне и стенках контейнера хорошо перемешано. Настоятельно рекомендуется использовать для приготовления смеси весь объем продукта, содержащегося в контейнерах. |
| Нанесение | Для получения наилучших результатов продукт следует содержать и наносить при комнатной температуре. Эпоксидную смолу Brushable Ceramic можно наносить при температуре от 15ºC до 32ºC. Если температура ниже 21ºC, время отверждения и жизнеспособность смолы будет больше, а при более высоких комнатных температурах время отверждения и жизнеспособность массы будет меньше. |