PLASTIC STEEL PUTTY (A)

# Описание продукта:

Наполненная сталью эпоксидная мастика общего назначения для обслуживания и ремонта оборудования. Для заливки, восстановления и соединения металлических поверхностей.

# Особенности и преимущества:

• Легко наносится, не требует специального инструмента.

• Образует соединения с большинством металлов и бетоном.

• Подается механической обработке.

• Устойчива к большинству химических сред.

• Сертифицирована по спецификации Mil. Spec. DOD-C_24176B.

# Рекомендации по применению:

• Ремонт металлических частей, поврежденных вследствие износа или усталости.

• Исправление отливок.

• Изготовление сборочных приспособлений и крепежа.

• Восстановление корпусов насосов и арматуры.

• Восстановления валов и подшипников.

# Типовые физические характеристики:

Цвет                                                                                                                 Темно-серый

Вязкость после смешения компонентов                                  	         Мастика

Содержание отверждаемого материала, % об.                                            100

Плотность отвержденного материала, г/см3                                                                          2,33

Усадка при отверждении (ASTM D2566), мм/мм                                       0,0006

Удельный объем, см3/г                                                                                  0,43

Жизнеспособность при 24 °С (навеска - 454 г), мин.                                45

# Прочность на сжатие (ASTM D 695), МПа                                                 57,0

Адгезионная прочность на сдвиг (ASTM D 1002), МПа                           19,3

# Твердость по Шору D                                                                                   85

Электрическая прочность (ASTM D 149), кВ/мм                                      1,18

Расход при толщине покрытия 6,4 мм, кг/м2                                                                      14,6

Рабочие температуры, °С:

во влажной среде                                                                                           ≤ 38

в сухой среде                                                                                                  ≤ 120

# Химическая стойкость (при 30-суточной выдержке):

Керосин		 	В 			Метанол 		Н

10% соляная кислота 	 	В			Толуол 			У

Хлорированные растворители	В 			Аммиак			В

10% серная кислота 		В 			10% гидроксид натрия 	В

# В - высокая, У - удовлетворительная, Н - неудовлетворительная.

Эпоксиды проявляют высокую стойкость к воде, насыщенным растворам солей, этилированному бензину, легким нефтепродуктам, маслу и пропиленгликолю. Эпоксиды, в общем случае, не рекомендуются для долговременного контакта с концентрированными кислотами и органическими растворителями. Пожалуйста, проконсультируйтесь с изготовителем по поводу прочих химических сред.

# Указания по использованию:

Правильная подготовка поверхности является определяющей для успешного использования эпоксидов.

Во всех случаях поверхность должна быть чистой, сухой, свободной от масла и шероховатой.

# 1. Удалите масло, смазку и загрязнения с помощью эффективного очищающего и обезжиривающего средства (пригодным для этой цели является Devcon Cleaner Blend 300).

# 2. Придайте поверхности шероховатость пескоструйной обработкой (песком 8 - 40 меш) или шлифовкой. В большинстве случаев, желательна шероховатость 0,08 - 0,13 мм.

# 3. После обработки абразивами, поверхность должна быть повторно очищена от продуктов этого процесса.

# 4. Наилучшая температура нанесения составляет 13 - 30 °С. В холодных условиях рекомендуется подогревать ремонтируемую зону, приблизительно, до 40 °С.

# 5. Добавьте отвердитель и тщательно перемешайте отверткой или шпателем до образования однородной массы, не содержащей прожилок (в течение, приблизительно, 4 минут).

# Соотношение "смола - отвердитель": весовое - 9/1, объемное - 2,5/1.

# 6. Распределите смешанный материал по ремонтируемой зоне и плотно вотрите в подложку для обеспечения максимального контакта с поверхностью.

# 7. Для перекрытия больших полостей и отверстий используйте стеклоткань и механический крепеж.

# Отверждение:

• Нанесение можно осуществлять в течение 45 минут при температуре 24 °С.

• Функциональное отверждение (75%) достигается через 16 часов при температуре 24 °С.

• Для получения наилучших физических характеристик, проведите отверждение в течение 4 часов при температуре 90 °С после отверждения при комнатной температуре в течение 2,5 часов.

# Механическая обработка:

Время отверждения материала перед механической обработкой должно быть не менее 4 часов.

Скорость точения:    760 мм/с

Режим резки:   сухой

Скорость подачи (при грубой обработке):   0,1 - 0,3 мм/с

Скорость подачи (при окончательной обработке):   0,05 мм/с

Полировка: используйте влажную наждачную бумагу 400 - 650; материал должен быть отполирован до шероховатости 0,6 - 1,2 мкм.

# Внимание:

Используйте соответственно Листку безопасности (Material Safety Data Sheet). Только для промышленного применения.

# Гарантийные обязательства:

Devcon заменяет материал, признанный некондиционным. Ввиду того, что хранение, переработка, и применение данного материала находится вне нашего контроля, мы не несем ответственности за полученные результаты.

# Поставка:

№ по каталогу 	Фасовка

10112 			0,5 кг

10115			1,0 кг