| BRONZE PUTTY (BR) |
| --- |
| ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ |
| Описание | Эпоксидная мастика с бронзовым наполнителем, предназначенная для технического обслуживания, ремонта и восстановления бронзовых деталей и оборудования. |
| Рекомендуемое применение | Ремонт трещин, вмятин и сколов оборудования, механизмов или литых деталей. Восстановительный ремонт насосов, валов, желобов и пр. |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА |
| Стандартные физические свойства | Жизнеспособность при 25oC / минуты | 35 |
|  | Функциональное время отверждения / часы | 16 |
|  | Время повторного нанесения / часы | 4 |

| Отверждение | Слой эпоксидной мастики Bronze Putty толщиной 12,7 мм затвердевает при 21ºC за 4 часа. Полное отверждение материала происходит через 16 часов. Реальное время отверждения эпоксидной мастики определяется массой использованной мастики и температурой, при которой происходит ремонт. |
| --- | --- |
| Подготовка поверхности | Поверхность должна быть сухая, очищенная и шероховатая. Если поверхность в масле или в смазке, используйте для обезжиривания чистящие средства Devcon Fast Cleaner Spray/Cleaner Blend 300. Удалите с поверхности всю краску, ржавчину и грязь с помощью пескоструйной обработки или другого механического оборудования. Обеспечьте “профиль” металлической поверхности, придав ей шероховатость. Это лучше всего сделать с помощью пескоструйной обработки (песок зернистостью 8-40 меш) или обработки крупнозернистым шлифовальным кругом или наждачным кругом. Обработку шлифовальным кругом производите до белого металла. После любой абразивной подготовки поверхности должна следовать химическая очистка с помощью средств Devcon Fast Cleaner Spray/Cleaner Blend 300. Это способствует удалению любых остатков после пескоструйной обработки, абразивных частиц, масел, смазок, пыли или других посторонних веществ. При работе в холодных условиях рекомендуется нагрев ремонтируемого участка до 38ºC - 43º C непосредственно перед нанесением мастики Devcon Bronze Putty. Это способствует испарению любых следов влаги, загрязнения или остатков растворителей, и обеспечивает максимальную адгезию эпоксидной мастики к подложке. Всегда старайтесь производить ремонт как можно скорее после очистки подложки во избежание окисления или быстрой коррозии. |
| Приготовление смеси | Мастика Bronze Putty представляет собой плотную массу и легко наносится на потолочные и вертикальные поверхности без стекания и свисания. Добавьте к смоле отвердитель и тщательно перемешайте на смесительной доске с помощью шпателя. Не смешивайте в контейнерах. |
| Нанесение | Для получения наилучших результатов продукт следует содержать и наносить при комнатной температуре. Bronze Putty можно наносить при температуре от 13oC до 52oC. Нанесите эпоксидную мастику Bronze Putty на подготовленную поверхность с помощью шпателя. Плотно прижмите для обеспечения максимального контакта с поверхностью и во избежание захвата воздуха. |

| Механообработка | После отверждения Bronze Putty можно обрабатывать наждачной бумагой, сверлить, нарезать резьбу и т. д. |
| --- | --- |